**Handleiding Reflecta Flex**

**Reflecterend mooi**

**Eigenschappen**

**VOORPERSEN**

Ja

**TEMPERATUUR**

165-185℃

**TIJD**

15 seconden

**DRUK**

4 Bar (Medium Druk)

**VERWIJDEREN**

Koud

**NAPERSEN**

Napersen met teflon

*Het Reflectra Flexfolie moet****gespiegeld****worden uitgesneden.*

**Eigenschap**

Dunne elastische polymeer transferlaag met smeltlijm en klevende, transparante PET drager.

**Uniek Effect!**

Reflectra geeft dankzij een gepatenteerd retro-reflecterend effect een enorme meerwaarde aan een opdruk. Door het witte, reflecterende effect wordt een op zich al fraaie opdruk in het donker bij op schijnend licht een verrassende eye-catcher.

**Komt goed tot zijn recht**

Als het in aanraking komt met een zaklamp, auto licht, uv licht en black light.Daarmnaast is de transparante Reflectra Star Sensation heel goed te combineren met andere Flex soorten. Door het transparante Sebnsation over een bestaande Flex opdruk heen te persen wordt deze alleen als verrassing zichtbaar wanneer er direct licht op schijnt.

**Verwerking**

Reflectra is in de verwerking vrijwel gelijk aan de Premium Flex. De mesinstellingen voor Premium Flex, 123 Flex of 123Premium flex zijn dan ook een prima uitgangspunt voor het verwerken van Reflectra.

**Wasvoorschriften**

Wasbaar tot 40°C, Niet over de print strijken, niet in de droger.Bij textiel met een opdruk, liever geen wasverzachter gebruiken. Niet wassen binnen 24 uur na het persen

**Snij instellingen**

Silhouette Cameo

Mes: 2
Drukkracht: 33
Snelheid: 10